УДК    621.002.3-419				     				ДРНТІ   55.09.43

Антифрикційні карбопластики і технологія їх виготовлення.

В. П. Свідерський, кандидат технічних наук, доцент Технологічного універси-тету Поділля.

Ключові слова: Антифрикційний матеріал, зносостійкість, хімічний опір, технологічне обладнання.

Антифрикційний матеріал флубон - полімерний композиційний матеріал на основі політетрафторетилену, сополімерів етилену і тетрафторетилену і інших фтормістких полімерів, модифікованих вуглецевих волокон і інших волокнистих і дисперсних наповнювачів.

Флубон характеризується високою зносостійкістю і хімічним опором, низьким коефіцієнтом тертя. Деталі з матеріалу флубон використовуються в вузлах тертя технологічного обладнання різного призначення.

Технологія виготовлення антифрикційних карбопластиків флубон включає такі стадії: приготування композиції, пресування і термообробка матеріала.

Оптимальний комплекс властивостей композиційного матеріалу визначається: дисперсністю наповнювача, рівномірністю розподілу його в полімерній матриці і характером взаємодії між наповнювачем і полімером.

Вихідна структура наповненого матеріалу закладається на стадії змішування цих компонентів. Найбільш простою і енергетичновигідною є технологічна схема приготування антифрикційних карбопластиків з сухим змішуванням. Для тонкого подрібнення наповнювачів і змішування композиції застосовується подрібнювач типу МРП-1М з плоскими донними коксами. Недоліком цього млинка є низька продуктивність приготування наповнювачів і композицій антифрикційних матеріалів. З метою підвищення продуктивності процесу приготування композицій антифрикційних карбопластиків сконструйований і виготовлений млинок з ступеневим рухомим ножем і нерухомо закріпленими ножами в камері помолу. Встановлено, що при застосуванні такого млинка продуктивність приготування композиції антифрикційного карбопластика зростає в 15 разів.

Технічна характеристика антифрикційних карбопластиків флубон приведена в таблиці.

Таблиця

Фізико-механічні і антифрикційні характеристики карбопластиків флубон

№п/п	Основні показники матеріалу	Матеріал

Флубон 15/20		Флубон 15МВ

1	Густина, кг/м3		2000...2120		2000...2400

- Міцність, МПа,

прирозтягустискуванні	17...2630...15		12...1730...33

- Модуль пружності, МПа,

прирозтягустискуванні	750...1200650...850	1000...1200700...800

- Відносне видовженн

при розриві, %		10...20			6...30

- Коефіцієнт лінійного терміч

ного розширення (х10-6) при

273...523 К, К-1		   64...68		66...68

- Теплопровідність при

273...523 К,  Вт/(мК)		   0,34...0,37		0,37...0,43

7	Твердість НВ, МПа		  50...60		50...60

8	Ударна в'язкість, кДж/м2   	  15...100		15...40

- Інтенсивність зносу (х10-7),

мм3/Нм, при граничних

навантаженнях (до 10 МПа),  1,2...310 		1,0...300

помірних навантаженнях

(до 3 МПа)		   	   6...11,6		8...10

- Коефіцієнт тертя при

граничних навантаженнях, 	   0,15...0,340   	0,1...0,30

помірних  навантаженнях	   06...0,32		06...0,1