УДК 621.771.23/.24:669.2	 			        			ДРНТІ   53.43.39

Розробка та впровадження прогресивних технологічних процесів виробництва алюмінієвої фольги і конденсаторів на їх основі

Г. Ф. Гордієнко,

кандидат технічних наук, зам. генерального директора Науково-виробничого об'єднання "Катіон" (м. Хмельницький).

Ключові слова: Фольга, напилення, травлення, вакуум, конденсатори

Мета проекту - виробництво машин для випуску фольг, випуск конкурентноздатних фольг, а також створення  алюмінієвого оксидно-електролітичного конденсатора, який не поступається за технічнм рівнем зарубіжним аналогам при нижчій ціні.

В цілому  весь проект базується  не на купівлі іноземного обладнання, чи технології. а на тих наробках, які вже є в Україні з максимальним використанням інтелектульних і людських ресурсів України.

Виробництво катодної фольги шляхом напилення.

Електронно-променевого  напилення анодної фольги титаном проводиться з метою підвищення ефективності її поверхні і, відповідно, питомої ємності.

Застосування  електронно-променевого  напилення замість електрохімічного травлення має ряд суттєвих переваг.

Традиційна технологія електрохімічного травлення при її відносній простоті залишається малоефективною. Технологічний процес супроводжується  великими енергозатратами (5-7 квт.год/м2  фольги), великими затратами доп. Матеріалів (2-3 т/т. фольги ), деіонізованої води (300-500 т/т. фольги), низьким виходом якісної продукції (60-80%), великою кількістю викижів хімічних речовин в навколишнє середовище  в рідкому і газоподібному стані, а саме кислота азотна, полі етиленгліколь, натрій їдкий технічний, сульфат натрію, що спричиняє велику екологічну небезпеку. Суттєвим являється і те, що 30% стравленого алюмінію безповоротно втрачається і викидається в навколишнє середовище.

Технологія    електронно-променевого  напилення являється екологічно-чистою і практично безвідходною. Після напилення питома ємність фольги становить 2000 мкФ/см2 проти 140 мкФ/см2   після електрохімічного травлення її. Технологія    електронно-променевого  напилення дає можливість використання більш тонкої фольги (0,03 мм проти 0,05 мм, що використовується в даний час).

Крім того технологія Технологія    електронно-променевого  напилення дає можливість використання фольгу А99,5, А 99,3 в той час, як при традиційній технології використовується більш дорога фольга А 99,9

Виробництво анодної фольги по модернізованій технології електрохімічного травлення.

Технологія передбачає використання імпульсних джерел живлення Pulsar 6000 (виробництво - Чехія), які являються джерелами прямокутних імпульсів. В порівнянні  з травленням постійним струмом, принцип імпульсного травлення дає змогу подвоїти питому ємність конденсаторної фольги і, отже  збільшити ємність конденсаторів без збільшення їх розмірів.

Виробництво алюмінієвих оксидно-електролітичних конденсаторів.

Алюмінієві оксидно-електролітичні конденсатори, які випускаються в даний час в Україні і СНД, за технічним рівнем поступаються зарубіжним аналогам по питомим характеристикам, надійністю, строку служби. Так конденсатор К50-35, яктий за вартістю близькі до зарубіжних аналогів не конкурентноздатний на світовому ринку. Розрахункова ціна конденсаторів, що проектуються нижча на 30-40% а за питомою ємністю перевищують   оксидно-електролітичні конденсатори К50-35, що випускаються.

Конкурентів в Укріїні по виготовленню оксидно-електролітичних конденсаторів немає.

Виробництво обладнання.

В рамках проекту для реалізації випуску фольг вищезгаданим методом розробляється нове спеціалізоване устаткування для напилення пористих  шарів металів плівки. Обладнання це оригінальне і його аналоги в світі не відомі.

Також передбачається модернізація машин травлення алюмінієвої фольги типу Ю1М1.240.019М та розробка нової  з продуктивністю в 2,5 вищої аналога.