УДК 687.03:687.17  		    						ДРНТІ 64.29.81

Метод оцінки теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу

О. М. Сарана,

кандидат технічних наук, доцент кафедри ТКШВ,

О.М. Троян,

кандидат технічних наук, доцент кафедри ТКШВ,

О. Г. Любін,

кандидат фізико-математичних  наук, доцент кафедри вищої математики.

О.С. Засорнов, інженер-технолог,

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)

Ключові слова: Метод, теплозахисні властивості,і термостійкість, теплопередача, матеріали, спецодяг.

Сутність методу полягає у визначенні термостійкості і теплопередачі в матеріалах при дії на них певного джерела високої температури. Оцінку термостійкості виконують шляхом здійснення механічного тиску на зворотну сторону  ділянки, яка зазнає дії теплового середовища і одночасного вимірювання температури та терміну руйнування матеріалу. Оцінку теплопередачі матеріалів виконують під час дії на пробу того ж джерела високої температури на протязі певного терміну шляхом вимірювання на зворотній стороні проби величин температури і теплового потоку. Установка для реалізації методу вміщує: тепловий , вимірювальний  і обчислювальний  блоки.Тепловий блок має  має п'ять видів пристроїв завдання граничних умов, кожний з яких дозволяє створити певну модель дії джерела високої температури на пробу матеріалу: кондуктивну, теплового випромінювання чи комплексну. Для орієнтації проби відносно ДВД і створення певних умов контакту, на основних гранях проби, розроблений пристрій для закріплення.Як перетворювачі температури в електричний сигнал використані чотири ХК - термопари.. Датчик руйнування призначений для визначення моменту руйнування проби.

Вимірювальний блок містить пристрій комутації і цифровий вимірювальний пристрій А565-002-02. Для орієнтації проби відносно ДВД і створення певних умов контакту, на основних гранях проби, розроблений пристрій для закріплення .

Обчислювальний блок  вміщує пристрій узгодження, який з`єднаний з ЕОМ через паралельний порт і узгоджує роботу теплового і вимірювального блоків з ЕОМ .Керування блоками, що входять до складу установки ТЗВМ, реєстрацію та обробку даних ЕОМ виконує із застосуванням спеціально розробленого програмного забезпечення,, яке вміщує: допоміжні, тестові, обробляючі та керуючі програми. Програми можуть виконуватись незалежно одна від одної.