УДК 621.78					  					  	   ДРНТІ  55.21

Дослідження та розробка технології  іонного азотування

лопаток компресора двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ 1

# Каплун Віталій  Григорович,  д.т.н , професор, проректор з наукової роботи телефон,  Хмельницький  державний університет, телефон:  (3822) 72-32-54,  WEB-сторінка: http://www.tup.km.ua,  e-mail: kaplun@beta.tup.km.ua

Пастух Ігор Маркович,  к.т.н, доцент, Хмельницький  державний університет.

Паршенко Анатолій Васильович,  старший науковий співробітник, Хмельницький національний університет.

Здибель   Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник, Хмельницький національний університет.

Гончар Віталій Віталійович, аспірант, Хмельницький національний університет.

Ключові слова: відновлення, наплавка, зміцнення, азотування, тліючий розряд.

РЕФЕРАТ ПРОЕКТУ

Проведені дослідження та розробка технології зміцнення поверхні лопаток компресора двигуна ТВЗ-117 ВМА-СБМ 1 методом іонного азотування в плазмі тліючого розряду в безводневих насичуючих середовищах. Досліджено зносостійкість зразків з титану ВТ-8, зміцнених за оптимальними технологіями. Показано перспективність застосування даної технології зміцнення, що дозволяє збільшити зносостійкість титану ВТ-8 при випробуваннях на фретинг в 5-10 разів.

Мета проекту

Підвищення зносостійкості і довговічності лопаток компресора двигуна ТВЗ-117 ВМА-СБМ1 за рахунок їх поверхневого зміцнення методом дифузійного насичення титану азотом та його сполуками в плазмі тліючого розряду. Лопатка компресора двигуна є надзвичайно відповідальною деталлю в двигуні ТВЗ-117 ВМА-СБМ 1, який застосовується в літаках, і працює в важких умовах - циклічне навантаження в абразивному середовищі зі змінами температур в великому діапазоні. Запропонована технологія іонного азотування лопаток в плазмі тліючого розряду в безводневих насичуючих середовищах дозволила збільшити зносостійкість зміцнених зразків з титану при випробуванні на фретинг-зношування 5-10 разів в залежності від умов випробувань. Розроблені оптимальні технологічні режими зміцнення поверхні титану ВТ-8, що забезпечують його максимальну зносостійкість