УДК  665.6/.7.002.8; 665.6/.7:658.567 // 662.7.002.82; 662.7:658.567		ДРНТІ  61.51.91; 61.53.91

Розробка нових матеріалів за технологіями хімічного рециклінгу відходів ПЕТФ упаковки

Мандзюк Ігор Андрійович, Іванішена Тетяна Володимирівна, Параска Георгій Борисович, Хмельницький національний університет, доцент, зав. кафедрою ХТ; асистент кафедри ХТ; професор, директор інституту ТіД. відповідно, телефон: (8-0382) 72-84-55.

Ключові слова: рециклінг, поліетилентерефталат, клеї-розплави, поліуретанові фарби, ненасичені поліестерні смоли, композиційні матеріали, полімерні відходи, поліефірполіоли, полімербетон, технологія гліцеролізу, рециклат.

РЕФЕРАТ

В основу проекту покладені дослідження з хімічного рециклінгу відходів ПЕТФ під дією гліцерину. Отримують поліефірполіоли, які є сировиною для виготовлення клеїв - розплавів, поліуретанових фарб ( розмітка автошляхів ), теплоізоляції, полімербетону, склопластиків, будівельних матеріалів.

У порівнянні з зарубіжними аналогами розробленні клеї – розплави отримані з відходів пляшок ПЕТФ коштують значно дешевше - 0,8 $/кг ( аналог - 3,5 $/кг), поліуретанові фарби для доріг - 1,3 $/кг ( аналог - 2,8-10,0 $/кг) при високій якості.

Практична цінність для області полягає :

- у частковому вирішенні питань поводження з відходами ;

- залучення до активної праці школярів ( збирання пляшок ), поповнення відповідно бюджету шкіл ;

- зменшення забруднення навколишнього середовища ;

- створення виробництва, що не має аналогів в Україні ;

- створення відповідно додаткових робочих місць, понад 27 одиниць.

За результатами досліджень підготовлено до захисту одна докторська і одна кандидатська дисертації..

ОПИС  ПРОЕКТУ

Мета проекту: розробити нові композиційні матеріали на основі вторинної сировини, отриманої за технологією хімічного рециклінгу ( повторного використання ) полімерних відходів на основі поліетилентерефталату ( плівки, пляшок, текстильних матеріалів ).

Проблема переробки полімерних відходів на теперішній час пов'язана з декількома складовими. В першу чергу сировинна складова. Обсяги виробництва полімерних матеріалів досягають 120 - 150 млн. т. на рік. З них 25 - 30 % полімерів використовується в якості пакувальних матеріалів - плівка, контейнери, пляшки, ємкості і т.ін. До 8-25 % з них складають вироби з поліетилентерефталату.

Для виготовлення синтетичних полімерних матеріалів вихідною сировиною є нафта, вугілля, газовий конденсат. Природні запаси цієї сировини з кожним роком зменшуються. Тому, вторинне ефективне використання синтетичних полімерних матеріалів дає можливість значно заощадити сировину.

Друга складова проблем пов'язана з екологічними питаннями. Однією з важливих і унікальних властивостей синтетичних полімерних матеріалів є їх висока стійкість до дії агресивних середовищ, світла, тепла, дії мікроорганізмів.

Самостійно пластмаси під дією оточуючого середовища ( смітники, полігони захоронения ) деградують ( розкладаються ) на протязі 35-80 років. З кожним роком об'єми полімерних відходів зростають на 2 - 3 % і в Україні складають понад 2-3 млн. тон.

Слід також зауважити на те, що Україна практично не має сировини для виготовлення синтетичних полімерів. Кожного року імпортери завозять на територію України понад 150 тис. т. синтетичних полімерів в якості пакувальних матеріалів, то було б не по господарськи не використати цей матеріальний ресурс, в якості вторинної сировини. Гальмуючим фактором при цьому залишається розробка технологій рециклінгу.

Найбільш поширеним напрямком рециклінгу ПЕТФ відходів є механічний - подрібнення відходів і додавання їх до вихідної сировини, при цьому вводити понад 12 - 15 % є не бажаним. Існує цілий ряд обмежень на цей спосіб, оскільки споживач не завжди проявляє цікавість до виробів з рецикльованих пластмас.

Другий напрямок рециклінгу пов'язаний з реалізацією хімічних процесів. Тобто відходи ПЕТФ піддають дії хімічних агентів і отримують напівпродукти, які використовують у багатьох сферах споживання. Цей напрямок більш універсальний і дає можливість отримувати сировину з відходів, яку на Україні не виробляють.

В основу проекту покладені дослідження з хімічного рециклінгу відходів ПЕТФ під дією гліцерину. Отримують поліефірполіоли, які є сировиною для виготовлення клеїв - розплавів, поліуретанових фарб ( розмітка автошляхів ), теплоізоляції, полімербетону, склопластиків, будівельних матеріалів.

Новизна проекту полягає в розробці технології гліцеролізу відходів ПЕТФ, дослідженні кінетики процесу, виявленню закономірностей зміни швидкості і повноти процесу від технологічних факторів, розробці композиційних матеріалів на основі рециклатів - поліуретанових фарб для розмітки доріг, ненасичених смол, клеїв - розплавів для поліграфії, взуттєвої, пакувальної галузей.

Здійснення проекту дасть можливість вирішити завдання :

- практичні : розробка нових матеріалів, фарб, ізоляції, клеїв і т.ін.;

- соціальні : нові робочі місця на підприємстві з переробки відходів ;

- екологічні : зменшення об'ємів накопичення полімервмістких відходів.

Наукова цінність і новизна одержаних результатів підтверджена деклараційними патентами на винахід № 60710 А „Спосіб переробки відходів ПЕТФ", № 68980 А „Взуттєвий матеріал", № 17189 „Клеї для липких стрічок" , № 18524 „Клей розплав для етикетування", №.57122 „Композиція для шліхтування пряжі з целюлозних волокон „ Надруковані технічні умови ТУУ 19.3-02071234-005-2004 „Задник для взуття з композиційного матеріал

Результати доповідались на чотирьох міжнародних і чотирьох всеукраїнських науково - технічних конференціях.

У порівнянні з зарубіжними аналогами розробленні клеї – розплави отримані з відходів пляшок ПЕТФ коштують значно дешевше - 0,8 $/кг ( аналог - 3,5 $/кг), поліуретанові фарби для доріг - 1,3 $/кг ( аналог - 2,8-10,0 $/кг) при високій якості.