УДК  665.765									ДРНТІ  61.51.33

Нові мастильно-охолоджуючі технологічні засоби для механічної обробки металів на основі ріпакової оливи

Ковтун В.В., Кириченко В.І., Кириченко Л.М., Свідерський В.П., завідувач кафедрою Хмельницького національного університету, професор, доктор технічних наук; доцент кафедри хімії Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук; старший науковий співробітник Хмельницького національного університету; доцент Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук, відповідно; телефон: (8-03822) 2-50-24, факс: (8-03822) 2-32-54.

Ключові слова: ріпакова олива, сільфідування, мастильно-охолоджуюча рідина, присадки, дисперсійна фаза, нафтопродукти, енергозберігаючі технології, ощадливість, безпечність, екологія, фосфор, сульфур, нітроген, технологічні параметри, процеси, напівпромислова технологія.

РЕФЕРАТ

Досліджуються методи хімічної і фізико-хімічної модифікації ріпакової оливи, як поновлювальної екологічно чистої сировини, альтернативної нафті і нафтопродуктам. Одним із найбільш перспективних напрямків переробки олії слід визнати процеси переетерифікації, гліцеролізу, ацидолізу.

ОПИС  ПРОЕКТУ

Забезпеченість України високоякісними паливно-мастильними матеріалами є однією із найважливіших проблем, шляхи вирішення якої відомі:

- розробка альтернативних нафтопродуктам джерел одержання нових паливно-мастильних матеріалів, які хоча б частково замінювали дефіцитні нафтопродукти;

- впровадження енергозберігаючих екологічно безпечних технологічних процесів.

Пошук альтернативної сировини для виробництва якісних паливно-мастильних матеріалів приводить до технічних рослинних олив, взагалі, і до ріпакової оливи, зокрема. Саме ріпакова олива є серед ряду технічних олив (касторова, льняна, бавовняна) найдешевшою та найдоступнішою і виробляється в 11 областях України. Причому потенціальна можливість її виробництва є досить значною і визначається рівнем попиту на неї. На сьогодні попит на ріпакову оливу визначається тільки від досліджених, розроблених і впроваджених у виробництво шляхів напрямків, методів її в різних галузях людської діяльності і особливо в тій, яка стоїть найближче до неї - паливно-мастильні матеріали. На жаль рівень таких досліджень на сьогодні знаходиться на початковому етапі.

Важливими особливостями ріпакової оливи як потенційної сировини для паливно-мастильних матеріалів, які принципово відрізняють її від нафтопродуктів є:

- поновлювальність її;

- екологічна безпечність, оскільки олива і продукти її переробки є екологічно сумісними з навколишнім середовищем, швидко розкладаються в ньому на безпечні речовини.

Нинішній стан обмеженого виробництва ріпакової оливи зумовлений декількома причинами:

- обмеженістю її використання як харчової оливи (для цього необхідна досить витратна і складна технологічна очистка);

- низькими якісними показниками оливи як компонента для паливно-мастильних матеріалів;

- не вивченістю шляхів технічного використання оливи в народному господарстві.

На сьогодні практично доведено, що безпосереднє використання ріпакової оливи в галузі паливно-мастильних матеріалів неможливе з причин низьких якісних характеристик у порівнянні із паливно-мастильними матеріалами на основі нафтопродуктів.

Причиною цього є недосконалість молекулярної будови ріпакової оливи. Отже, постає практичне запитання: за яких умов можна було б широко використовувати ріпакову оливу в різних галузях і, зокрема, в галузі паливно-мастильних матеріалів? Відповідь є однозначною: за умов розробки простих і дешевих методів хімічної та фізико-хімічної модифікації ріпакової оливи з метою покращання експлуатаційних її властивостей і використання модифікованої ріпакової оливи як напівпродукту для одержання нових, якісних паливно-мастильних матеріалів.

Технологічні процеси хімічної і фізико-хімічної модифікації ріпакової оливи з метою створення низки нових якісних паливно-мастильних матеріалів є науково практичною розробкою лабораторії композиційних і мастильних матеріалів Хмельницького державного університету.

Ріпакова олива є найпоширенішою та найдешевшою технічною оливою в Україні і тому її слід розглядати як поновлювальну і екологічно безпечну альтернативу непоновлювальній, екологічно небезпечній мінеральній (нафтовій) сировині для галузі паливно-мастильних матеріалів. Проте, пряме використання ріпакової оливи як базової для виробництва палива і мастильних композицій неможливе з причини певної недосконалості її структури, що обумовлює невідповідність її функціональних і експлуатаційних характеристик вимогам до паливно-мастильних матеріалів. Саме тому, для одержання якісних матеріалів, нами розроблені екологічно ефективні технологічні процеси модифікації структури ріпакової оливи за такими напрямками:

1). модифікація складно-ефірної структури оливи з пониженням молекулярної маси, а отже і в'язкості та температури кипіння, із практичним збереженням цих характеристик;

2). модифікація ацильних залишків триацилгліцериді в оливи;

3). модифікація структури оливи шляхом послідовного комбінування перших двох напрямків.

Розроблено технологічні процеси і схеми модифікації ріпакової оливи за трьома напрямками, що дало можливість одержати такі нові матеріали - екологічно чисте дизельна паливо "метефрол", екологічно чисті базові оливи для виробництва якісних мастильних композицій: РОС-6; РОС-8, метефрос-6(8), гліцерол, гліцерол-nS, метефрол-nS, етглікорол, етглікорол-nS; екологічно безпечні мастильні композиції різного призначення на основі нових базових і нової присадки: трансмісійні, гідравлічні, індустріальні, пластичні, поліфункціональну присадку - SPN на основі деяких нових базових олив і доступних сполук фосфору, сульфура, нітрогену та інших; -мастильно-охолоджуючі засоби для обробки металів:

а) пластична паста "Раплом-1П", для процесів обробки металів тиском;

б) емульсол - концентрат "Рапломол-ЕП2" для обробки металів різанням, шліфуванням.

Дослідження функціональних і експлуатаційних властивостей нових базових олив, мастильних композицій та мастильно-охолоджуючих засобів показало, що вони є якісними матеріалами, які добре суміщаються з відомими мінеральними базовими оливами, присадками, композиціями і відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше системно досліджені процеси хімічної модифікації ріпакової оливи:

- термоущільнення та сульфідування,

- частковий гідроліз ріпакової оливи в суміші з іншими оливами та протизношувальною присадкою;

- зроблені практичні висновки, рекомендації, техніко-економічні характеристики як вихідна інформація для розробки технологічних процесів-, а) термоущільнення та сульфідування ріпакової оливи; б) часткового омилення технічних сумішей олив з присадкою.

Науковими дослідженнями показано, що на основі ріпакової олив можна отримати низку нових якісних і практично важливих проміжних продуктів для паливно-мастильних матеріалів: базових олив як дисперсійних середовищ і фаз, мастильно-охолоджуючих засобів для обробки металів, мастильних композицій і присадок до них.

Доведено, що за функціональними і експлуатаційними характеристиками нові проміжні матеріали і цільові продукти не поступаються кращим аналогам, похідним від нафтопродуктів.

Реалізацію наукових досліджень ми почали з розробки напівпромислової технології одержання нових мастильно-охолоджуючих технологічних засобів (МОТЗ) для механічної обробки металів: пасти і емульсолів-концентратів, у відповідності до технічного завдання госпдоговірної теми №ЗБ-99.

Дослідження були направлені, перш за все, на оптимізацію технологічних параметрів процесів одержання нових МОТЗ та вивчення фізико-хімічних властивостей МОТЗ.

Розроблялась програма, методика і організаційна методологія проведення промислових випробувань нових МОТЗ на різних виробництвах механічної обробки металів: різання, свердління, нарізання, фрезерування, штампування, витягування. Визначались в промислових умовах триботехнічні характеристики нових МОТЗ і їх вплив на якість оброблювальних деталей та надійність роботи інструменту. На основі одержаних даних коректувались склад композицій, а також фізико-хімічні властивості.

Розроблялись технічні умови на промислове виробництво нових МОТЗ (пасти і емульсора-концентрата). Проведені роботи по організації експертизи на нові МОТЗ і ТУ на них:

а)	санітарно-гігієнічної на рівні санепідемуправління Мінохорони здоров'я;

б)	екологічної на рівні на рівні служб екобезпеки області;

в)	Держстандарту.

Одержані позитивні висновки експертизи на усіх перерахованих рівнях. Одержані заключения про допуск до промислового виробництва і використання нових матеріалів:

- санітарно-гігієнічний паспорт, виданий інститутом праці МОЗ України і висновок санепідемслужби МОЗ;

- заключения про екологічну безпечність як виробництва так і самих матеріалів;

- ТУ, затверджені Держстандартом,

Практичні значення одержаних результатів:

розроблена напівпромислова технологія виробництва мастильно-охолоджуючих засобів для механічної обробки металів.

проведено промислові випробування нових МОТЗ і одержано схвальні відгуки підприємств і замовлення на нові матеріали.

Розроблено і затверджено ТУ на нові матеріали та санітарно-гігієнічні документи на них, що дозволяє впроваджувати їх у виробництво.

Одержано 7 патентів на переробку ріпакової оливи в технічні мастильні матеріали різного призначення, в тому числі два патенти  на пасту-концентрат і емульсол "Рапломол-ЕП2" для механічної обробки металів. Одержані патенти

- патент України "Мастильна паста" №17916А від 23.02.95 Кириченко Л.М., Сіренко Г.О., Свідерський В.П., Кириченко В.І.

- Патент України "Мастильна композиція №21510А від 23.02.95 Кириченко Л.М., Сіренко Г.О., Кириченко В.І., Свідерський В.П.

- Патент України "Мастильна композиція" №18077А від 20.03.95 Сіренко Г.О., Кириченко В.І., Кириченко Л.М., Свідерський В.П.

- Патент України "Концентрат-паста подвійного призначення для процесів механічної обробки металів" №37362А від 15.05.2001 Кириченко В.І., Кириченко Л.М., Свідерський В.П.

- Патент України "Мастильна композиція № 59420 від 15.09.2003 Кириченко В.І., Кириченко Л.М., Свідерський В.П., Ковтун В.В.

- "Мастильна композиція Глірапсол-NS-MaPN" - Позитивне рішення по заявці № 2003043786 від 30.01.2004 Кириченко В.І., Кириченко Л.М., Свідерський В.П.

- "Пластична паста подвійного призначення для процесів механічної обробки металів" подана заявка на патент № 20030076712 від 16.07.2003.